Кратко описание на материалите

Акрилатен каучук (ACM)

Отличителното свойство на акрилатния каучук е неговата отлична устойчивост на високи температури и горещи масла. ACM е устойчив на моторни масла с модерни добавъчни пакети, масла за предавки, смазки и т.н. Към това се прибавят и високата окислителна и озонова устойчивост.  Температурен обхват от -400C до +2000C.

Акрилнитрил-бутадиенов каучук (NBR)

На първо място каучука NBR е устойчив спрямо въздействието на масла, особено хидравлични масла, смазки, бензин, както и други алифатни въглеводороди, киселини и луги. Добрите физични параметри, като например висока устойчивост на налягане, твърдост и температура (-250C до +1200C) осигуряват на този каучук широк обхват на приложение.

Афлас® (TFE/P)

Афласът е специален каучук и принадлежи към новите поколения флуорни еластомери. О-пръстените от афлас показват изключително добра устойчивост спрямо множество специфични среди и химикали, като напр. гореща вода, водна пара, киселини, луги, амоняк, избелващи средства, кисели (H2S) газове и масла, както и амини, особено среди с амин-съдържащи добавки и инхибитори на корозията, легирани моторни масла и масла за предавки, спирачни течности и окисляващи среди.Температурите на приложение са подобни на тези при флуорните еластомери от -200C до +2000C.

Бутилов каучук (IIR)

Уплътненията, произведени от този материал се отличават с много малка газопропускливост, висока съпротивителна способност спрямо въздействието на кислород и озон, добри електрични свойства и устойчивост над средното ниво спрямо животински и растителни масла и мазнини. Не е подходящ при използване на минерални масла. Температурен обхват от -400C до +1400C.

Хлоропренов каучук (CR)

Химичните и физичните свойства на каучука CR са подобни на тези на NBR. Устойчивостта спрямо минерални масла е малко по-слаба. Устойчивостта по отношение на стареене, спрямо озон, киселини и основи, обаче е отлична. Температурен обхват от -400С до +1200C.

Хлорсулфониран полиетилен (CSM)

Сектора на приложение на CSM показва отлична устойчивост на озон, висока устойчивост спрямо въздействието на киселини и луги, устойчив на стареене, добри механични и физични свойства. Минералните масла могат да предизвикат набъбване, чиито размер зависи от използваната температура и вида на въглеводородната връзка. Температурен обхват от -250С до +1350С.

Етилен-пропилен-диенов каучук (EPDM)

Този каучук се използва там, където се изисква висока устойчивост на използваното уплътнение спрямо гореща вода и пара. Освен това EPDM притежава много добра устойчивост на стареене и озонова устойчивост. Устойчивостта на ниски температури, сравнена с тази на обичайните типове синтетичен каучук може да се определи като добра. Поведението спрямо масла, смазки и разтворители съответства приблизително на това на бутадиенстироловия каучук. Устойчивостта спрямо химикали, също и спрямо агенти с окислително действие е много добра. Температурен обхват от -400С до +1400C.

Флуорен каучук (FPM)

Извънредна устойчивост спрямо въздействието на минерални масла, алифатни и ароматни въглеводороди, както и въглеводороди, съдържащи хлор, концентрирани и разредени киселини, слаби основи. Отлична устойчивост на температура до +2000C и устойчивост на ниски температури до -300C според използвания тип, както и високи механични стойности и забележителна устойчивост на стареене поставят каучука FPM далеч над традиционните синтетични каучуци.

Флуорсиликонов каучук (FVMQ)

Наред с типичните свойства на нормалния силиконов каучук,  флуорсиликоновия каучук показва съществено подобрена устойчивост спрямо масла, горива и разтворители. Това важи преди всичко за ароматни и хлорирани въглеводороди и алкохоли. Областите им на приложение се предопределят от изискванията за устойчивост в широк температурен обхват от -600C до +2000C, при едновременното въздействие на агресивни среди, като напр. бензин, алкохолни смеси, ароматни и нафтенови масла и редица хлорирани разтворители.

Хидриран нитрилов каучук (HNBR)

Произведените уплътнения от каучук HNBR се отличават с превъзходен спектър от качества: висока устойчивост спрямо съдържащи добавки технически масла, незначителна паро- и газопропускливост, добра гъвкавост при ниски температури до -400C, добра устойчивост на озон, както и високо съпротивление на износване.Уплътненията от HNBR са устойчиви на високи температури до +1450C.

Естествен каучук (NR)

Естественият каучук е високопластичен материал с отлични физични свойства. Въпреки разнообразието от съществуващите различни типове синтетичен каучук с техните специални особености, естественият каучук намира все още значително приложение. Температурен обхват от -450C до +1000C.

Политетрафлуоретилен (PTFE)

Универсална устойчивост с изключение на течни алкални метали и газ флуор под налягане. Добри приплъзващи свойства, слабо износване, температурна устойчивост от -2000C до +2600C. Тъй като PTFE притежава твърдост от около 950 Shore, се препоръчва вграждането на о-пръстените в отделни жлебове.

Полиуретанов каучук (AU)

Произведените от полиуретанов каучук уплътнения се отличават с особено висока рентабилност. Полиуретановите о-пръстени притежават високи механични стойности, като устойчивост на разкъсване и износване, много добра еластичност при отскачане, както и висока газонепропускливост. Устойчивостта спрямо горива и спрямо много употребявани в техниката масла, особено спрямо такива масла с по-високо съдържание на ароматни пръстени е забележителна. Очаква се уплътненията от полиуретанов каучук да имат дълъг живот въз основа на добрата температурна устойчивост (до +1250C) и добрата гъвкавост при ниски температури ( до -300С), както и отлична устойчивост спрямо кислород и озон.

Силиконов каучук (VMQ)

Областта на приложение на този каучук се определя от превъзходната температурна устойчивост     (-550C до +2000C), което не се отнася за приложението им в гореща вода или пара.

Въпреки, че маслоустойчивостта на силиконовия каучук приблизително достига тази на NBR, добрите физикомеханични свойства на този материал не се достигат.

Витон® екстрем (FPM)

Значителната устойчивост на флуорния каучук спрямо химикали се превъзхожда от витон екстрем. Набъбването в разтворители и силно основни среди се редуцира значително чрез модифицирана полимерна структура; устойчивостта на високи температури и гъвкавостта при ниски температури остават запазени и са в обхвата от    -150С до +2000С. Този материал се употребява навсякъде, където особено агресивни химикали изискват значителни качества на устойчивост.

®VITON (Витон) e запазена марка на фирма DUPONT DOW ELASTOMERS L.L.C.

®AFLAS (Афлас) е запазена марка на фирма ASAHI GLASS Co. Ltd.

Таблица на стандартните материали

| - Основен еластомер | - ASTM D 1418 | - ISO 1629 | - COG - Номер | - Твърдост Shore A | - Цвят | - Особеност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акрилатен каучук | АСМ | АСМ | АС 200 | 70 | черен |  |
| Акрилнитрил-бутадиенов каучук | NBR | NBR | P 574 | 55 | черен |  |
| Акрилнитрил-бутадиенов каучук | NBR | NBR | Р 480 | 70 | светлосив | KTW- препоръка** |
| Акрилнитрил-бутадиенов каучук | NBR | NBR | Р 583 | 70 | черен |  |
| Акрилнитрил-бутадиенов каучук | NBR | NBR | Р 550 | 75 | черен | устойчив на земен газ* |
| Акрилнитрил-бутадиенов каучук | NBR | NBR | Р 431 А | 75 | черен |  |
| Акрилнитрил-бутадиенов каучук | NBR | NBR | Р 385 | 85 | светлосив |  |
| Акрилнитрил-бутадиенов каучук | NBR | NBR | Р 370 | 85 | черен |  |
| Акрилнитрил-бутадиенов каучук | NBR | NBR | Р 427 | 90 | черен |  |
| Афлас | TFE/P | TFE/P | AF 100 | 75 | черен |  |
| Бутилов каучук | IIR | IIR | BT 480 | 65 | черен |  |
| Хлоропренов каучук | CR | CR | NE 561 | 50 | черен |  |
| Хлоропренов каучук | CR | CR | NE 460 | 70 | черен |  |
| Хлоропренов каучук | CR | CR | NE 447 FR | 70 | черен |  |
| Хлоропренов каучук | CR | CR | NE 501 | 90 | черен |  |
| Хролсулфониран полиетилен | CSM | CSM | Hy 601 | 70 | черен |  |
| Етилен-пропилен-диенов каучук | EPDM | EPDM | AP 540 | 70 | черен |  |
| Етилен-пропилен-диенов каучук | EPDM | EPDM | AP 500 | 80 | черен |  |
| Етилен-пропилен-диенов каучук | EPDM | EPDM | AP 300 | 70 | черен | пероксидно омрежен |
| Етилен-пропилен-диенов каучук | EPDM | EPDM | AP 350 | 80 | черен | пероксидно омрежен |
| Етилен-пропилен-диенов каучук | EPDM | EPDM | AP 310 | 70 | черен | FDA**** |
| Етилен-пропилен-диенов каучук | EPDM | EPDM | AP 320 | 80 | черен | FDA**** |
| Флуорен каучук | FKM | FPM | Vi 400 | 65 | чернокафяв |  |
| Флуорен каучук | FKM | FPM | Vi 563 | 70 | черен |  |
| Флуорен каучук | FKM | FPM | Vi 650 | 75 | зелен |  |
| Флуорен каучук | FKM | FPM | Vi 670 | 80 | зелен |  |
| Флуорен каучук | FKM | FPM | Vi 559 | 75 | червен | устойчив на земен газ* |
| Флуорен каучук | FKM | FPM | Vi 800 | 75 | чернокафяв |  |
| Флуорен каучук | FKM | FPM | Vi 665 | 75 | сивосин | FDA**** |
| Флуорен каучук | FKM | FPM | Vi 500 | 80 | черен |  |
| Флуорен каучук | FKM | FPM | Vi 575 | 80 | черен | за кислород** |
| Флуорен каучук | FKM | FPM | Vi 399 | 90 | черен |  |
| Флуорен каучук | FKM | FPM | Vi 600 | 70 | зелен |  |
| Флуорен каучук | FKM | FPM | Vi 100 | 70 | червен | устойчив при ниски темп. |
| Витон екстрем | FKM | FPM | Vi 980 | 75 | черен |  |
| Флуорсиликонов каумук | FVMQ | FVMQ | Si 970 FL | 70 | син |  |
| Хидриран нитрилов каучук | HNBR | HNBR | HNBR600 | 70 | черен |  |
| Хидриран нитрилов каучук | HNBR | HNBR | HNBR610 | 90 | черен |  |
| Хидриран нитрилов каучук | HNBR | HNBR | HNBR410 | 70 | черен | FDA**** |
| Основен еластомер | ASTM D 1418 | ISO 1629 | COG - Номер | Твърдост Shore A | Цвят | ## Особеност |
| Хидриран нитрилов каучук | HNBR | HNBR | HNBR420 | 90 | черен | FDA**** |
| Естествен каучук | NR | NR | K 850 | 45 | черен |  |
| Естествен каучук | NR | NR | K 570 | 65 | черен |  |
| Естествен каучук | NR | NR | K 520 | 80 | черен |  |
| Политетрафлуоретилен | PTFE | PTFE | PT 950 | 95 | бял |  |
| Полиуретанов каучук | AU | AU | PU 50 | 75 | черен |  |
| Полиуретанов каучук | AU | AU | PU 460 | 90 | черен |  |
| Силиконов каучук | VMQ | VMQ | Si 50 | 50 | син | Качество позволяващо достъп до храни |
| Силиконов каучук | VMQ | VMQ | Si 840 | 65 | син | Качество позволяващо достъп до храни |
| Силиконов каучук | VMQ | VMQ | Si 820 | 70 | червен | Качество позволяващо достъп до храни |
| Силиконов каучук | VMQ | VMQ | Si 870 | 75 | син | Качество позволяващо достъп до храни |

KTV-фирма за развитие, проектиране и производство на части в двигателостроенето

* със сертификат от DVGW (Немски инстиут по специализирани газови и водни продукти)

** изпробван от BAM (Немски институт за изследване и изпробване на материалите)

*** подходящ за контакт с хранителни стоки съобразно указанията на BgVV IX и X (Немски институт за оценка на риска) и на FDA § 177.2600 (Американски институт за хранителен и лекарствен контрол)

**** Съобразно разпоредбите на FDA § 177.2600

Списък на устойчивостите

Този списък на устойчивостите съдържа оценка на химическата устойчивост на еластомерите спрямо различни работни среди.

Долуизложените оценки се базират на опити и описания на световно утвърдени производители и отзиви на техни клиенти. Въз основа на различните условия на приложение и състав на средите тези сведения трябва да се разглеждат само като насочващи. Те не са задължителни и трябва да се проверяват според случая. Всички оценки се отнасят за условия при стайна температура.

Отделните оценки означават:

А= 0 - 5% набъбване на обема, еластомерът не показва или показва нищожно набъбване

В=5 – 10% набъбване на обема, еластомерът показва нищожно до умерено набъбване

C=10 – 20% набъбване на обема, еластомерът показва умерено до силно набъбване

D= не се препоръчва

Е= няма данни

| А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### РАБОТНА СРЕДА | NR | IIR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Адипинова киселина (E355) | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | A | E | A |
| Азот | A | A | A | A | E | A | A | A | A | A | A | E | A |
| Азотен тетраоксид | D | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D |
| Азотна киселина (концентрирана) | D | D | D | D | D | D | B | D | D | D | C | B | B |
| Азотна киселина (разредена) | D | B | B | D | E | B | A | C | D | B | B | B | A |
| Азотна киселина, димяща | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | C |
| Акрилнитрил | D | D | D | D | D | D | C | D | D | D | D | E | C |
| Алуминиев ацетат (воден разтвор) | A | A | A | B | E | B | A | D | D | D | D | E | D |
| Алуминиев нитрат (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | C | E | B | E | E | A |
| Алуминиев сулфат (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | E | A |
| Алуминиев флуорид (воден разтвор) | B | A | A | A | A | A | A | C | E | B | A | E | A |
| Алуминиев фосфат (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | E | E | A | E | E | A |
| Алуминиев хлорид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | C | A | B | A | E | A |
| Амилацетат (амилов естер на оцетната киселина) | D | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D |
| Амилборат | D | D | D | A | A | A | A | E | E | E | E | E | A |
| Амилнафталин | D | D | D | D | D | D | D | D | B | D | A | E | A |
| Амилов алкохол (пентанол) | B | A | A | B | B | B | A | D | D | D | A | E | B |
| Амилхлорнафталин | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Амониев карбонат (воден разтвор) | A | A | E | D | D | A | E | D | D | E | E | A | A |
| Амониев нитрат (воден разтвор) | C | A | A | A | A | A | A | D | B | E | E | A | A |
| Амониев нитрит (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | E | E | B | E | E | A |
| Амониев персулфат (воден разтвор) | A | A | A | D | D | A | A | D | D | E | E | E | A |
| Амониев сулфат (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | A | D | E | E | E | B |
| Амониев фосфат (воден разтвор) | A | A | A | A | E | A | A | E | E | A | E | E | A |
| Амониев хидроксид (концентриран) | D | A | A | D | E | A | A | D | D | A | B | E | B |
| Амониев хлорид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | A |
| Амоняк (безводен) | D | A | A | B | B | A | B | D | D | C | D | E | D |
| Амоняк (газообразен, горещ) | D | B | B | D | D | B | B | D | D | A | D | E | D |
| Амоняк (газообразен, студен) | A | A | A | A | A | A | A | C | D | A | D | A | D |
| Анилин (аминобензол) | D | A | A | D | E | D | C | D | D | D | C | A | C |
| Анилинова боя | B | B | A | D | D | B | B | D | D | C | B | E | B |
| Анилинхидрохлорид | B | B | B | B | E | D | D | D | D | D | B | E | B |
| Анхидрид на малеиновата киселина (MSA) | C | B | B | D | D | C | D | E | D | E | E | E | D |
| Анхидрид на оцетната киселина | B | B | B | C | D | B | A | D | D | C | D | B | D |
| Арсенов трихлорид (воден разтвор) | D | C | C | A | A | A | E | E | E | E | E | E | D |
| Арсенова киселина | B | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | E | A |
| Асиметричен диметилхидразин (UDMH) | A | A | A | B | B | B | A | E | E | D | D | E | D |
| Асфалт (DIN55946) | D | D | D | B | E | B | B | B | B | D | B | E | A |
| Ацеталдехид | B | A | A | D | E | C | C | D | D | B | D | E | D |
| Ацетамид (амид на оцетната киселина) | D | A | A | A | A | B | B | D | D | B | A | A | B |
| Ацетилен (етин) | B | A | A | A | E | B | B | D | D | B | E | E | A |
| Ацетилхлорид (хлорид на оцетната киселина) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | A | E | A |
| Ацетон | C | A | A | D | D | C | B | D | D | C | D | D | D |
| Ацетофенон | D | A | A | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D |

| Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IIR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Бариев сулфат (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | E | A |
| Бариев сулфид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | E | A |
| Бариев хидроксид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | E | A |
| Бариев хлорид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A |
| Белилна вар | A | A | A | A | A | B | B | E | D | B | A | E | A |
| Бензалдехид (синтетично масло от горчив бадем) | D | A | A | D | D | D | A | D | D | B | C | B | D |
| Бензилбензоат | D | B | B | D | E | D | D | E | D | E | A | E | A |
| Бензилов алкохол | D | A | A | D | E | B | B | D | D | B | B | A | A |
| Бензилхлорид | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | B | A | A |
| Бензин (нитробензин, лигроин) | D | D | D | A | E | B | C | B | A | D | A | E | A |
| Бензоена киселина (E210) | D | D | C | C | E | D | D | D | C | C | B | E | A |
| Бензоилхлорид | D | D | D | D | E | D | D | E | D | E | B | E | B |
| Бензол | D | D | D | D | D | D | D | C | D | D | C | C | A |
| Бензолсулфонова киселина | D | D | C | D | E | B | A | D | D | D | B | E | A |
| Бира | A | A | A | A | A | A | A | B | D | A | A | E | A |
| Бифенил (дифенил, фенилбензол) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Борна киселина | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | E | A |
| Бром, безводен | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Бромбензол | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | A | E | A |
| Бромна вода | D | C | B | D | C | D | A | D | D | D | B | E | A |
| Бромоводородна киселина | A | A | A | D | D | D | A | D | D | D | C | E | A |
| Бромоводородна киселина (40%) | A | A | A | D | E | B | A | D | D | D | C | E | A |
| Бромтрифлуорид | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D |
| Бутадиен | D | D | C | D | E | D | C | D | D | D | B | E | A |
| Бутан | D | D | D | A | A | A | B | A | A | D | A | E | A |
| Бутилакрилат | D | D | D | D | D | D | D | E | D | E | D | E | D |
| Бутиламин | D | C | B | C | C | D | D | D | D | D | D | E | D |
| Бутилацетат (бутилов естер на оцетн.киселина) | D | C | C | D | E | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Бутилацетилрицинолеат | D | A | A | C | B | B | B | D | E | E | B | E | A |
| Бутилбензоат | C | B | B | D | E | D | D | E | D | E | A | E | A |
| Бутилгликолов етер (CELLOSOLVE) | D | A | A | C | C | C | B | D | D | E | D | E | D |
| Бутилен (бутен) | D | D | D | B | D | C | D | D | D | D | B | E | A |
| Бутилетилдигликол (CARBITOL) | D | A | A | D | D | C | B | E | D | D | D | E | C |
| Бутилов алдехид (бутанал) | D | B | B | D | E | C | D | D | D | D | D | E | D |
| Бутилов алкохол (бутанол) | A | B | B | A | A | A | A | D | D | B | B | A | A |
| Бутилолеат | D | B | B | D | D | D | D | E | E | E | B | E | A |
| Бутилстеарат(бутилов естер на стеариновата киселина) | D | C | C | B | B | D | D | E | E | E | B | A | A |

| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Версилуб F-50 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | E | A |
| Винена киселина | C | B | B | A | A | B | A | A | E | A | A | E | A |
| Винилхлорид (хлоретилен, хлоретен) | D | D | D | D | E | D | D | D | D | E | E | B | A |
| Високопещен газ | D | D | D | D | D | D | D | D | D | A | B | E | A |
| Вода | A | A | A | A | A | A | A | C | D | A | A | A | A |
| Водна пара (<1490C) | D | B | A | D | D | C | D | D | D | C | D | A | D |
| Водна пара (>1490C) | D | D | C | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D |
| Водород-газ | B | A | A | A | E | A | A | A | B | C | C | E | A |
| Водороден пероксид (90%) | D | C | B | D | B | D | A | E | D | B | B | E | B |
| Въглен катран (креозот) | D | D | D | A | E | B | D | C | A | D | A | E | A |
| Въглена киселина | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | E | A |
| Въглероден диоксид | B | B | B | A | A | B | B | A | E | B | A | E | A |
| Въглероден дисулфид (сяровъглерод) | D | D | D | C | D | D | D | E | C | D | A | A | A |
| Въглероден монооксид | B | A | A | A | A | B | B | A | A | A | B | E | A |
| Въглероден тетрахлорид | D | D | D | C | B | D | D | D | D | D | C | D | A |

| Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Газ от коксова печка | D | D | D | D | D | D | C | D | D | B | B | E | A |
| Галванизиращ разтвор за други метали | D | A | A | A | A | D | A | E | E | D | E | E | A |
| Галванизиращ разтвор за хром | D | A | A | E | D | D | D | E | E | D | E | E | A |
| Галова киселина | A | B | B | B | B | B | B | D | D | E | A | E | A |
| Генераторен газ | D | D | D | A | E | B | B | A | B | B | B | E | A |
| Глауберова сол (воден разтвор) | B | B | B | D | D | B | B | E | D | E | A | E | A |
| Гликол (1,2-диол) | A | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | E | A |
| Глицерин (глицерол, Е422) | A | A | A | A | E | A | A | A | C | A | A | A | A |
| Глюкоза (декстроза, гроздова захар) | A | A | A | A | A | A | A | D | E | A | A | E | A |
| Горивно масло | D | D | D | A | A | B | B | B | A | D | A | E | A |

| Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |  |
| Декалин (декахидронафталин) | D | D | D | D | E | D | D | E | E | D | A | E | A |  |
| Декан | D | D | D | A | A | D | C | B | A | B | A | E | A |  |
| Детергентен разтвор (синтетичен тензид) | B | A | A | A | A | B | B | D | D | A | A | E | A |  |
| Диацетон | D | A | A | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D |  |
| Диацетонов алкохол (диацетол) | D | A | A | D | D | B | B | D | D | B | D | E | D |  |
| Дибензилов етер | D | B | B | D | D | C | D | B | E | E | E | E | D |  |
| Дибензилсебакат | D | B | B | D | D | D | D | B | D | C | C | E | B |  |
| Диброметилбензол | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | E | B |  |
| Дибутиламин | D | D | C | D | E | D | D | D | D | C | D | E | D |  |
| Дибутилов етер | D | C | C | D | D | C | B | B | C | D | C | E | C |  |
| Дибутилсебакат (DBS) | D | B | B | D | D | D | D | D | D | B | B | E | B |  |
| Дибутилфталат (DBP) | D | C | B | D | D | D | D | C | D | B | C | E | C |  |
| Диетиламин | B | B | B | B | E | B | C | C | D | B | D | E | D |  |
| Диетилбензол | D | D | D | D | E | D | D | D | E | D | C | E | A |  |
| Диетиленгликол (дигол) | A | A | A | A | E | A | A | D | B | B | A | E | A |  |
| Диетилсебакат | D | B | B | B | C | D | B | D | D | B | B | E | B |  |
| Дизелово гориво | D | D | D | A | A | C | C | C | A | D | A | B | A |  |
| Диизобутилен (изооктен) | D | D | D | B | A | D | D | D | D | D | C | E | A |  |
| Диизопропилбензол | D | D | D | D | E | D | D | E | E | E | B | E | A |  |
| Диизопропилиденацетон (форон) | D | C | C | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D |  |
| Диизопропилкетон | D | A | A | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D |  |
| Диметиланилин (ксилидин, аминоксилол) | C | C | B | C | E | C | D | D | D | D | D | E | D |  |
| Диметилов етер (метилов етер) | D | D | D | A | A | C | C | E | D | A | A | E | D |  |
| Диметилформамид (DMF) | D | B | B | B | E | C | D | D | D | B | D | A | D |  |
| Диметилфталат (DMP) | D | B | B | D | D | D | D | E | D | E | B | E | B |  |
| Динитротолуол (DNT) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D |  |
| Диоксан | D | B | B | D | E | D | D | D | D | D | C | D | D |  |
| Диоксолан (гликолметилов етер) | D | C | B | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D |  |
| Диоктилсебакат (DOS) | D | B | B | D | D | D | D | B | D | C | C | A | B |  |
| Диоктилфталат (DOP) | D | B | B | C | E | D | D | D | D | C | B | B | B |  |
| Дипентен (разтворител на лак) | D | D | D | B | B | D | D | D | D | D | C | E | A |  |
| Дифенил (бифенил, фенилбензол) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | B | A |  |
| Дифенилоксид | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | B | B | A |  |
| Дихлоризопропилов етер | D | D | C | D | D | D | D | B | C | D | C | E | C |  |
| Дициклохексиламин | D | D | D | C | C | D | D | D | D | E | D | E | D |  |
| Дъбилна киселина (танин) | A | A | A | A | A | A | A | A | D | B | E | E | A |  |

| Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Епихлорхидрин | D | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D |
| Етан | D | D | D | A | E | B | B | C | A | D | B | E | A |
| Етаноламин (аминоетанол)(MEA) | B | B | B | B | E | B | C | C | D | B | D | A | D |
| Етилацетат (eтилов естер на оцетната киселина) | D | B | B | D | E | C | D | D | D | B | D | D | D |
| Етилацетоацетат | C | B | B | D | E | C | D | D | D | B | D | E | D |
| Етилбензоат | A | A | A | D | E | D | D | D | D | D | A | C | A |
| Етилбензол | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | A | B | A |
| Етилен (етен) | C | B | B | A | E | C | E | E | E | E | A | E | A |
| Етиленгликол (гликол) | A | A | A | A | A | A | A | D | C | A | A | E | A |
| Етилендиамин | A | A | A | A | A | A | B | D | D | A | D | E | D |
| Етилендихлорид (1,2-дихлоретан) | D | C | C | D | E | D | D | D | D | D | C | B | A |
| Етиленоксид (оксиран, епоксид) | D | C | C | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D |
| Етилентрихлорид | D | C | C | D | D | D | D | D | D | D | C | E | A |
| Етиленхлорид | D | C | C | D | E | D | D | D | D | D | C | E | B |
| Етиленхлорхидрин | B | B | B | D | E | B | B | D | D | C | B | A | A |
| Етилмеркаптан (етантиол) | D | D | C | D | E | C | B | E | E | C | E | E | B |
| Етилов алкохол (етанол) | A | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | B |
| Етилов естер на акриловата киселина | D | B | B | D | E | D | D | D | D | B | D | E | D |
| Етилов етер (диетилов етер) | D | C | C | C | E | C | D | C | D | D | C | E | D |
| Етилоксалат | A | A | A | D | E | C | D | A | D | D | B | E | A |
| Етилпентахлорбензол | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Етилсиликат | B | A | A | A | E | A | B | E | E | E | A | E | A |
| Етилформиат (етилов естер на мравчената киселина) | D | B | B | D | E | B | B | E | E | E | A | E | A |
| Етилхлорид (хлоретан) | D | D | C | A | E | D | D | B | D | D | A | E | A |
| Етилхлоркарбонат | D | C | B | D | E | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Етилхлорформиат | D | C | B | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D |
| Етилцелосолв (диетилов естер на гликола) | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D |
| Етилцелулоза | B | B | B | B | E | B | B | B | D | C | D | E | D |

| Ж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Желатин | A | A | A | A | E | A | A | D | D | A | A | E | A |
| Железен(III)-нитрат (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | E | A |
| Железен(III)-сулфат (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | E | A |
| Железен(III)-хлорид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | E | A |
| Живак | A | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | A |
| Живачен(II)-хлорид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | A |
| Животинска мазнина | D | B | B | A | A | B | D | A | A | B | A | E | A |
| Животински мазнини | D | B | B | A | A | B | B | A | A | B | A | E | A |

| З |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Зелена сулфатна каша | B | A | A | B | B | B | B | A | B | A | B | E | A |
| Земен газ | B | D | D | A | A | A | A | B | B | A | D | E | A |
| Зеолит | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | A | E | A |
| Зехтин | D | B | B | A | A | B | B | A | A | C | A | E | A |

| И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Избелващ разтвор | D | A | A | D | B | D | A | D | D | B | B | A | A |
| Изобутилов алкохол (изобутанол) | A | A | A | B | B | A | A | D | D | A | B | E | A |
| Изооктан | D | D | D | A | A | B | B | B | A | D | A | B | A |
| Изопропилацетат | D | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D |
| Изопропилов алкохол (изопропанол) | A | A | A | B | B | B | A | C | D | A | B | E | A |
| Изопропилов етер | D | D | D | B | B | C | C | B | C | D | C | D | D |
| Изопропропилхлорид | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Изофорон | D | C | C | D | D | D | D | C | D | D | D | B | D |
| Иприт | A | A | A | E | E | A | A | E | E | A | E | E | A |

| Й |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Йодоформ (трийодметан, антисептик) | D | D | D | E | E | D | E | E | E | E | E | E | C |
| Йодпентафлуорид | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D |

| К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Калаен дихлорид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | E | E | B | A | E | A |
| Калаен тетрахлорид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | B | A | E | E | B | A | E | A |
| Калиев ацетат (воден разтвор) | A | A | A | B | E | B | A | D | D | D | D | A | D |
| Калиев дихромат (воден разтвор) | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | E | A |
| Калиев нитрат (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Калиев сулфат (воден разтвор) | B | A | A | A | A | A | B | A | D | A | A | E | A |
| Калиев хидроксид (воден разтвор) | B | A | A | B | B | B | A | D | D | C | C | A | D |
| Калиев хлорид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Калиев цианид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A |
| Калиевомеден цианид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A |
| Калциев ацетат (воден разтвор) | A | A | A | B | B | B | B | D | D | D | D | A | D |
| Калциев нитрат (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| Калциев сулфид (воден разтвор) | B | A | A | A | A | A | A | A | D | B | A | A | A |
| Калциев хидрогенсулфит (воден разтвор) | D | D | D | D | A | A | A | A | D | A | A | E | A |
| Калциев хидроксид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A |
| Калциев хипохлорид (воден разтвор) | C | A | A | B | B | C | A | D | D | B | B | A | A |
| Калциев хлорид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Карбамат | D | B | B | C | E | B | B | D | D | E | A | E | A |
| Карбитол (етилдигликол) | B | B | B | B | E | B | B | D | D | B | B | E | B |
| Карболова киселина (фенол) | D | B | B | D | D | C | D | C | D | D | A | E | A |
| Катран, съдържащ зифт | D | C | C | B | B | C | D | E | D | B | A | E | A |
| Керосин (светилен петрол; DIN 51636) | D | D | D | A | A | B | C | A | A | D | A | A | A |
| Кислород, (93-2040C) | D | D | C | D | D | D | D | D | D | B | D | E | B |
| Кислород, студен | B | A | A | B | D | A | A | A | B | A | A | E | A |
| Китайско дървено масло | D | C | C | A | A | B | C | C | E | D | B | E | A |
| Кобалтов дихлорид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | D | D | B | A | E | A |
| Кокосово масло | D | C | C | A | A | B | C | B | A | A | A | E | A |
| Крезол (метилфенол) | D | D | D | D | E | C | D | D | D | D | B | A | A |
| Крезолова киселина | D | D | D | D | A | C | D | D | D | D | B | A | A |
| Креозот-въглен катран | D | D | D | A | A | B | D | C | A | D | A | E | A |
| Ксилен (ксилол, диметилбензол) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | A | C | A |
| Ксилидин (аминоксилол, диметиланилин) | C | C | B | C | C | C | D | D | D | D | D | E | D |
| Кумол (изопропилбензол) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | E | A |

| Л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Лавандулово масло | D | D | D | B | B | D | D | D | B | D | B | E | A |
| Лак | D | D | D | B | B | D | D | C | D | D | B | E | A |
| Лак (целулозен лак) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D |
| Ленено масло | D | C | C | A | A | B | B | B | A | A | A | E | A |
| Лигроин (нитробензин) | D | D | D | A | A | B | C | B | A | D | A | E | A |
| Лимонена киселина | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A |
| Линдол (хидравлична течност) | D | A | A | D | A | D | D | D | D | C | C | E | B |
| Линолова киселина | D | D | D | B | B | D | D | E | E | B | E | E | B |
| Луга (алкална луга) | B | A | A | B | B | B | A | D | D | B | A | E | B |

| М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Магнезиев сулфат (воден разтвор) | B | A | A | A | E | A | A | E | D | A | A | E | A |
| Магнезиев хидроксид (воден разтвор) | B | A | A | B | B | A | A | D | D | E | E | E | A |
| Магнезиев хлорид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Малеинова киселина | C | B | B | D | D | C | D | E | D | E | E | E | A |
| Маслена киселина (олеинова киселина) | D | D | D | C | A | C | C | B | D | D | E | A | B |
| Масло (животинска мазнина) | D | B | A | A | A | B | B | A | A | B | A | E | A |
| Масло Halowax | D | D | D | D | D | D | D | E | E | D | A | E | A |
| Масло за храна на говеда | D | B | B | A | A | D | D | A | A | B | A | E | A |
| Масло от дроб на треска | D | A | A | A | A | B | B | A | A | B | A | E | A |
| Масло от семена на памук | D | C | B | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A |
| Мастни киселини | D | C | C | B | B | B | B | E | E | C | E | E | A |
| Меден ацетат (воден разтвор) | A | A | A | B | B | B | B | D | D | D | D | E | D |
| Меден сулфат (воден разтвор) | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A |
| Меден хлорид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | B | B | A | A | A | A | E | A |
| Меден цианид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A |
| Мезитилоксид | D | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Метан | D | D | D | A | A | B | B | C | A | D | B | E | A |
| Метилакрилат | D | B | B | D | E | B | D | D | D | D | D | E | D |
| Метилацетат (метилов естер на оцетната киселина) | C | A | A | D | D | B | D | D | D | D | D | E | D |
| Метилбромид | D | D | D | B | B | D | D | E | E | E | A | E | A |
| Метилбутилкетон (пропилацетон) | D | A | A | D | D | D | D | D | D | C | D | E | D |
| Метиленкетон (MEK) | D | B | A | D | E | C | D | D | D | D | D | D | D |
| Метиленхлорид (дихлорметан) | D | D | C | D | E | D | D | D | D | D | B | B | B |
| Метилизобутилкетон (MIBK) | D | C | B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Метилметакрилат (MMA) | D | D | C | D | D | D | D | E | D | D | D | E | D |
| Метилов алкохол (метанол) | A | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | D |
| Метилов етер (диметилов етер) | D | D | D | A | A | C | C | E | D | A | A | E | D |
| Метилолеат | D | B | B | D | D | D | D | E | E | E | B | E | B |
| Метилпентан | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Метилсалицилат(метилов естер на салициловата к-на) | C | B | B | D | E | D | D | E | E | E | E | C | B |
| Метилформиат(метилов естер на мравчената киселина | D | B | B | D | D | B | B | E | E | E | E | E | D |
| Метилхлорид (монохлорметан) | D | C | C | D | D | D | D | D | D | D | B | E | B |
| Метилцелосолв (метиленгликолов етер) | D | B | B | C | C | C | B | D | D | D | D | A | D |
| Минерално масло | D | C | C | A | A | B | B | A | A | B | A | E | A |
| Млечна киселина (гореща) | D | D | D | D | E | D | C | E | D | B | B | E | A |
| Млечна киселина (студена) | A | A | A | A | E | A | A | E | D | A | A | E | A |
| Мляко | A | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | E | A |
| Моновинилацетилен (винилетин) | B | B | B | A | E | B | B | E | E | B | E | E | A |
| Моноетаноламин | B | B | A | D | E | D | D | D | D | B | D | E | D |
| Монометиланилин (MMA) | D | B | B | D | D | D | D | D | D | E | E | E | B |
| Монометилов етер | D | D | D | A | E | C | B | E | D | A | A | E | D |
| Монохлорбензол | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Моторно масло | D | D | D | A | A | D | D | B | A | B | A | E | A |
| Мравчена киселина (метанова киселина) | B | A | A | B | E | A | A | C | E | B | C | B | C |

| Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Натриев ацетат (воден разтвор) | A | A | A | B | B | B | A | D | D | D | D | E | D |
| Натриев бикарбонат (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | E | E | A | A | E | A |
| Натриев бисулфит (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | E | D | A | A | A | A |
| Натриев борат (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | E | E | A | A | A | A |
| Натриев метафосфат (воден разтвор) | A | A | A | A | A | B | B | E | E | E | A | E | A |
| Натриев нитрат (воден разтвор) | B | A | A | B | E | B | A | E | E | D | E | A | A |
| Натриев перборат (воден разтвор) | B | A | A | B | B | B | B | E | E | B | A | E | A |
| Натриев пероксид (воден разтвор) | B | A | A | B | B | B | B | D | D | D | A | E | B |
| Натриев силикат (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | A | A |
| Натриев сулфат (воден разтвор) | B | A | A | A | D | A | A | A | D | A | A | A | A |
| Натриев тиосулфат (воден разтвор) | B | A | A | B | E | A | A | A | D | A | A | E | A |
| Натриев фосфат (воден разтвор) | A | A | A | A | A | B | A | A | A | D | E | A | A |
| Натриев хидроксид (воден разтвор) | A | A | A | B | B | A | A | D | C | B | B | A | B |
| Натриев хипохлорид (воден разтвор) | D | B | B | B | B | A | A | D | D | B | B | A | A |
| Натриев хлорид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | A | E | A | A | A | A |
| Натриев цианид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | E | E | A | A | E | A |
| Нафта | D | D | D | B | B | C | D | B | B | D | B | E | A |
| Нафталин (нафтален) | D | D | D | D | D | D | D | B | E | D | A | A | A |
| Нафтенова киселина | D | D | D | B | E | D | D | E | E | D | A | B | A |
| Нефтен газ, течен (LPG) | D | D | D | A | A | B | B | A | C | C | C | E | A |
| Никелов ацетат (воден разтвор) | A | A | A | B | B | B | D | D | D | D | D | E | D |
| Никелов сулфат (воден разтвор) | B | A | A | A | A | A | A | C | D | A | A | E | A |
| Никелов хлорид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | C | C | A | A | E | A |
| Нитробензол | D | A | A | D | D | D | D | D | D | D | D | A | B |
| Нитробензол (петролиев етер) | D | D | D | A | A | B | C | B | A | D | A | E | A |
| Нитроетан | B | B | B | D | E | C | B | D | D | D | D | B | D |
| Нитрометан | B | B | B | D | D | B | C | D | D | D | D | E | D |
| Нишадър (амониев хлорид) | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | E | A |

| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Облъчване | C | D | B | C | C | B | C | C | C | C | D | E | C |
| о-Дихлорбензол | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Озон | D | B | A | D | D | C | A | A | B | A | B | E | A |
| Оксалова киселина | B | A | A | B | B | B | B | E | E | B | A | E | A |
| Октадекан | D | D | D | A | D | B | B | A | B | D | A | E | A |
| Октахлортолуол | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Октилов алкохол (октанол) | B | C | C | B | B | A | B | D | D | B | B | E | A |
| Олио от рапица | D | A | A | B | B | B | B | B | B | D | A | E | A |
| Оловен ацетат (воден разтвор) | A | A | A | B | B | B | D | D | D | D | D | E | D |
| Оловен нитрат (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | E | E | B | A | E | A |
| Оловен сулфамат (воден разтвор) | B | A | A | B | E | A | A | E | D | B | A | E | A |
| Отпадна вода (съгласно DIN 4045) | B | B | B | A | A | B | A | D | D | B | A | E | A |
| о-Хлорнафталин | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Оцет | B | A | A | B | B | B | A | D | D | A | C | E | A |
| Оцетна киселина, 30% | B | B | A | B | E | A | B | D | D | A | B | E | B |
| Оцетна киселина, ледена оцетна киселина | B | B | A | C | B | D | C | D | D | B | D | E | C |

| П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Палмитинова киселина (n-хексадеканова киселина) | B | B | B | A | A | B | C | A | E | D | A | E | A |
| Парафиново масло | D | D | D | A | A | B | D | A | A | D | A | E | A |
| Перхлорна киселина | D | B | B | D | E | B | B | D | D | D | A | E | A |
| Петрол, <1210C | D | D | D | A | E | B | B | B | B | B | B | E | A |
| Петрол, >1210C | D | D | D | D | E | B | D | D | D | D | D | E | B |
| Пикринова киселина (2,4,6-тринитрофенол) | B | B | B | B | E | A | B | B | E | D | B | E | A |
| Пинен | D | D | D | B | E | C | C | B | D | D | B | E | A |
| Пиперидин (хексахидропиридин) | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D |
| Пиранол, трансформаторно масло | D | D | D | A | A | B | C | B | A | D | A | E | A |
| Пиридин | D | B | B | D | D | D | D | E | D | D | D | E | D |
| Пирол | C | D | C | D | E | D | D | E | D | B | C | E | D |
| Пиролигнинова киселина | D | B | B | D | D | B | B | D | D | E | D | E | D |
| Поливинилацетат-емулсия | B | A | A | E | E | B | B | E | E | E | E | E | E |
| Почистващ течност за текстил | D | D | D | C | C | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Пропан | D | D | D | A | A | B | B | C | A | D | B | E | A |
| Пропилацетон (метилбутилкетон) | D | A | A | D | D | D | D | D | D | C | D | E | D |
| Пропилен (пропен) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Пропиленоксид | D | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D |
| Пропилнитрат | D | B | B | D | A | D | D | E | D | D | D | E | D |
| Пропилов алкохол (пропанол) | A | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A |
| Проявител (във фотографията) | A | B | B | A | A | A | A | E | E | A | A | E | A |

| Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Разредител за боя DUCO | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | E | B |
| Разтвор за байцване | D | C | C | D | E | D | B | D | D | D | D | E | B |
| Разтвор на боракс (динатриев тетраборат) | B | A | A | B | A | A | A | A | B | B | B | E | A |
| Разтвор на вар и сяра | D | A | A | D | A | A | A | E | D | A | A | E | A |
| Разтвор на захароза (тръстикова захар) | A | A | A | A | B | B | B | D | D | A | A | E | A |
| Разтворител на лак | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Растително масло | D | C | C | A | A | C | B | E | A | B | A | E | A |
| Рибено масло (моруново масло) | D | D | D | A | E | D | E | E | E | A | A | E | A |
| Рициново масло | A | B | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| р-Цимен (цимол) | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | B | E | A |

| С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Салицилова киселина (2-хидроксибензоена киселина) | A | A | A | B | B | A | E | E | E | E | A | E | A |
| Сапунен разтвор | B | A | A | A | A | B | A | C | D | A | A | E | A |
| Серен диоксид (мокър) | D | A | A | D | D | B | A | E | D | B | B | E | B |
| Серен диоксид (сух) | B | B | A | D | D | D | B | E | D | B | B | B | B |
| Серен диоксид (течен под налягане) | D | B | A | D | D | D | D | E | D | B | B | E | B |
| Серен триоксид | B | B | B | D | D | D | D | E | D | B | B | E | A |
| Серен хексафлуорид | D | A | A | B | B | A | B | E | D | B | B | E | A |
| Серен хлорид (воден разтвор) | D | D | D | C | D | C | B | E | D | C | A | E | A |
| Серниста киселина | B | B | B | B | B | B | A | C | D | D | E | E | C |
| Сероводород (мокър) горещ | D | A | A | D | D | C | C | E | D | C | C | E | D |
| Сероводород (мокър) студен | D | A | A | D | A | B | B | E | D | C | C | E | D |
| Силикатен естер | D | D | D | B | B | A | A | A | E | D | A | E | A |
| Силиконова мазнина | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | E | A |
| Силиконово масло | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | E | A |
| Сироп от тръстикова захар | A | A | A | A | E | A | A | D | D | A | A | E | A |
| Сироп от цвеклова захар | A | A | A | A | A | B | A | D | D | A | A | E | A |
| Скидрол 500 | D | B | A | D | D | D | D | D | D | C | C | B | D |
| Скидрол 7000 | D | A | A | D | D | D | D | D | D | C | C | E | B |
| Смазочно масло, петрол | D | D | D | A | D | B | B | B | A | D | A | E | A |
| Смес бордо | B | A | A | B | E | B | A | D | D | B | B | E | A |
| Сода, на кристали безводна | A | A | A | A | A | A | A | E | E | A | A | E | A |
| Соево олио | D | C | C | A | A | B | C | B | A | A | A | E | A |
| Солена вода | A | A | A | A | A | B | A | B | D | A | A | E | A |
| Солна киселина (гореща) 37% | D | C | C | D | E | D | B | D | D | D | C | B | B |
| Солна киселина (студена) 37% | B | A | A | C | E | B | A | D | D | C | B | A | A |
| Спирт | A | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | E | A |
| Сребърен нитрат | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A | A | E | A |
| Стеаринова киселина (октадеканова кис.) | B | B | B | B | B | B | B | A | E | B | E | A | A |
| Стирол, мономер (фенилетилен) | D | D | D | D | D | D | D | C | D | D | C | B | B |
| Сулфитна луга | B | B | B | B | E | B | B | E | D | D | B | E | A |
| Сяра | D | A | A | D | D | A | A | E | D | C | A | E | A |
| Сярна киселина (20% олеум) | D | D | D | D | B | D | D | D | D | D | D | A | A |
| Сярна киселина (концентрирана) | D | D | C | D | E | D | A | D | D | D | D | A | A |
| Сярна киселина (разредена) | C | B | B | C | E | B | A | C | B | D | C | A | A |

| Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Терпентин | D | D | D | A | A | D | D | D | B | D | B | C | A |
| Терпинеол | D | C | C | B | B | D | D | B | E | E | A | E | A |
| Тетраброметан | D | D | D | D | D | D | D | E | D | D | B | E | A |
| Тетрабромметан (въглероден тетрабромид) | D | D | D | D | E | D | E | E | E | D | B | E | A |
| Тетраетилолово (оловен тетраетил) | D | D | D | B | B | B | D | E | E | E | B | E | A |
| Тетралин (тетрахидронафталин) | D | D | D | D | D | D | D | E | E | D | A | E | B |
| Тетрахидрофуран (THF) | D | C | C | D | D | D | D | C | D | D | D | E | D |
| Тетрахлоретилен (Per) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | D | A |
| Течност за предавки тип А | D | D | D | A | A | B | B | A | A | B | A | E | A |
| Тионилхлорид (дихлорид на сернистата киселина) | D | D | C | D | E | D | D | D | D | E | E | E | B |
| Титанов тетрахлорид | D | D | D | B | B | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Толуендиизоцианат (TDT) | D | B | B | D | D | D | D | E | D | D | D | E | D |
| Толуол (метилбензол) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | D | B |
| Трансформаторно масло | D | D | D | A | A | B | C | A | B | B | A | E | A |
| Триацетин (глицеринтриацетат) | B | A | A | B | B | B | B | D | D | E | D | E | D |
| Трибутилмеркаптан | D | D | D | D | E | D | D | E | D | D | C | E | A |
| Трибутилфосфат (TBP) | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | A | D |
| Трибутоксиетилфосфат | B | A | A | D | D | D | D | D | D | E | B | E | A |
| Триетаноламин (TEA) | B | B | A | B | C | A | B | D | D | E | D | A | D |
| Триетилалуминий (алуминиев триетил) | D | C | C | D | E | D | D | D | D | E | E | E | B |
| Триетилборан | D | C | C | D | E | D | D | D | D | E | E | E | A |
| Трикрезилфосват (TCP) | D | A | D | D | D | C | D | D | D | C | B | A | A |
| Тринитротолуол (TNT) | D | D | D | D | D | B | B | E | D | E | B | E | B |
| Триоктилфосват | D | A | A | D | E | D | D | D | D | C | B | E | B |
| Трихлоретан | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Трихлоретилен (трихлоретен, Tri) (TCE) | D | D | D | D | C | D | D | D | D | D | B | D | A |
| Трихлороцетна киселина | C | B | B | B | B | D | D | D | D | E | D | E | D |
| Турбинно масло | D | D | D | B | A | D | D | A | A | D | B | E | A |
| Туткал (DIN 16920) | B | B | A | A | E | A | A | A | E | A | A | E | A |

| У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Уиски и вино | A | A | A | A | A | A | A | B | D | A | A | E | A |

| Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Фенилбензол | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Фенилетилов етер | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D |
| Фенилхидразин | A | B | B | D | E | D | D | D | D | E | E | E | B |
| Фенол (карболова киселина) | D | B | B | D | D | C | B | C | D | D | A | A | A |
| Фирквел (целулуб) | D | A | A | D | D | D | D | D | D | A | C | E | A |
| Флуор (течен) | D | D | D | D | E | D | E | D | D | D | E | E | B |
| Флуорбензол | D | D | D | D | E | D | E | D | D | D | B | E | A |
| Флуороборна киселина | A | A | A | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E |
| Флуороводородна киселина, безводна | D | C | C | D | E | D | A | D | D | D | D | E | D |
| Флуороводородна киселина, конц.(гореща) | D | D | D | D | E | D | C | D | D | D | D | E | D |
| Флуороводородна киселина, конц.(студена) | D | C | C | D | E | D | A | C | D | D | D | A | A |
| Флуоролуб | B | A | A | A | A | B | A | E | E | A | B | E | B |
| Формалдехид (RT)(метанал) | B | A | A | C | B | B | A | D | D | B | D | A | D |
| Форон (диизопропилиденацетон) | D | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D |
| Фосфорен трихлорид | D | A | A | D | D | D | D | E | E | E | A | E | A |
| Фосфорна киселина (20%) | B | B | A | B | E | B | A | A | E | B | B | E | A |
| Фосфорна киселина (45%) | C | B | A | D | E | B | B | A | E | C | B | A | A |
| Фреон 11 (трихлорфлуорметан) | D | D | D | B | B | C | A | D | E | D | B | E | B |
| Фреон 112 | D | D | D | B | B | C | B | E | E | D | E | E | B |
| Фреон 113 (трихлортрифлуоретан) | C | D | C | A | A | A | A | B | E | D | D | E | C |
| Фреон 114 (дихлортетрафлуоретан) | A | A | A | A | A | A | A | A | E | D | B | E | B |
| Фреон 114B2 | D | D | D | B | E | C | A | E | E | D | E | E | B |
| Фреон 115 (хлорпентафлуоретан) | A | A | A | A | E | A | A | E | E | E | E | E | B |
| Фреон 12 (дихлордифлуорметан) | B | B | B | A | A | A | A | A | A | D | C | E | B |
| Фреон 13 (хлортрифлуорметан) | A | A | A | A | E | A | A | E | E | D | D | E | B |
| Фреон 13B1 | A | A | A | A | E | A | A | A | E | D | E | E | B |
| Фреон 142b (дифлуорхлоретан) | B | A | B | A | B | A | A | E | E | E | E | E | D |
| Фреон 152a (дифлуоретан) | A | A | A | A | E | A | C | E | E | E | E | E | D |
| Фреон 21 (дихлорфлуорметан) | D | D | D | D | E | D | D | E | E | D | E | E | D |
| Фреон 218 | A | A | A | A | E | A | A | E | E | E | E | E | B |
| Фреон 22 (хлордифлуорметан) | B | A | A | D | E | A | A | D | B | D | D | E | D |
| Фреон 31 | B | A | A | D | E | B | B | E | E | E | E | E | D |
| Фреон 32 | A | A | A | A | E | A | A | E | E | E | E | E | D |
| Фреон 502 | A | A | A | B | E | A | E | E | E | E | E | E | D |
| Фреон BF | D | D | D | B | B | C | B | E | E | D | E | E | B |
| Фреон C 316 | A | A | A | A | E | A | A | E | E | E | E | E | B |
| Фреон C 318 (октафлуортетраетилен) | A | A | A | A | A | A | A | E | E | E | E | E | B |
| Фреон MF | D | D | D | A | B | C | B | C | E | D | E | E | B |
| Фреон TA | C | B | B | A | E | B | A | A | E | C | E | E | D |
| Фреон TC | D | B | B | A | E | A | A | A | E | D | E | E | B |
| Фреон TF | D | D | D | A | A | A | A | A | E | D | E | D | B |
| Фреон TMC | D | C | C | B | E | C | B | B | E | C | E | E | B |
| Фреон T-P35 | A | A | A | A | E | A | A | A | E | A | E | E | B |
| Фреон T-WD602 | D | B | B | B | E | B | B | A | E | D | E | E | B |
| Фумарова киселина | C | B | B | A | A | B | B | E | D | B | A | E | A |
| Фуран | D | D | C | D | D | D | D | E | D | E | E | E | D |
| Фурфурал (фурфурол) | D | B | B | D | D | C | C | C | D | D | E | B | D |
| Фъстъчено масло | D | C | C | A | E | C | B | B | A | A | A | E | A |

| Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Хексан | D | D | D | A | A | B | B | B | A | D | A | E | A |
| Хексанол | B | C | C | A | E | B | B | D | D | B | B | E | A |
| Хексафлуоросилициева киселина | B | B | B | A | A | B | A | E | E | D | D | E | A |
| Хидравлични масла (на основата на минер.масла) | D | D | D | A | A | B | B | A | A | C | A | E | A |
| Хидразин (диамид, диацан) | A | A | A | B | D | B | B | D | E | C | D | E | D |
| Хидрохинон | B | B | B | C | D | D | D | E | D | E | B | E | B |
| Хипохлориста киселина | B | B | B | D | D | D | D | E | D | E | E | E | A |
| Хлор, мокър | D | C | C | D | C | C | C | D | D | D | B | E | B |
| Хлор, сух | D | D | D | D | C | C | B | D | D | D | A | E | A |
| Хлорацетон | D | B | A | D | D | C | C | D | D | D | D | E | D |
| Хлорбензол | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Хлорбромметан | D | B | B | D | D | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Хлордиоксид | D | C | C | D | D | D | C | D | D | E | B | E | A |
| Хлордодекан | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | A | E | A |
| Хлорокс (натриев хипохлорид) | D | B | B | B | B | A | B | D | D | B | B | E | A |
| Хлоропрен (хлорбутадиен) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Хлороформ (трихлорметан) | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | A |
| Хлороцетна киселина | D | B | A | D | D | D | A | D | D | E | D | E | D |
| Хлорсулфонова киселина | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | A | D |
| Хлортолуол | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Хлортрифлуорид | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | E | D |
| Хромиращ разтвор | D | B | B | D | D | D | D | D | D | B | B | E | A |
| Хромна киселина | D | C | C | D | D | C | B | D | D | C | C | A | A |

| Ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Царевично олио | D | C | C | A | A | C | B | A | A | A | A | E | A |
| Царска вода | D | D | C | D | D | D | B | D | D | D | C | E | B |
| Целосолв (етиленгликолов етер) | D | B | B | D | E | D | D | D | D | D | D | E | C |
| Целосолв ацетат (гликолацетат) | D | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | E | D |
| Циановодородна киселина | B | A | A | B | B | B | A | E | D | C | B | E | A |
| Циклохексан (хексаметилен) | D | D | D | A | A | C | D | A | A | D | B | B | A |
| Циклохексанол (хексахидрофенол, анол) | D | D | C | C | A | A | B | E | E | D | A | E | A |
| Циклохексанон (пимелинкетон, анон) | D | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | B | D |
| Цинков ацетат (воден разтвор) | A | A | A | B | B | B | A | D | D | D | D | E | D |
| Цинков сулфат (воден разтвор) | B | A | A | A | A | A | A | E | D | A | A | A | A |
| Цинков хлорид (воден разтвор) | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A |

| Ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Червено масло (Mil-H-5606) | D | D | D | A | A | B | B | A | A | D | A | E | A |

| Я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТНА СРЕДА | NR | IR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| Ябълкова киселина | C | B | B | A | A | C | B | E | D | B | A | E | A |

| РАБОТНА СРЕДА | NR | IIR | EPDM | NBR | HNBR | CR | CSM | AU | ACM | VMQ | FVMQ | TFE/P | FPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-Нафтол-4-сулфонова киселина | D | B | B | D | D | D | D | E | D | D | B | E | A |
| 1-хлор-1-нитроетан | D | D | D | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D |
| Ansul-етер (анестетик) | D | C | C | C | C | D | D | B | D | D | C | E | D |
| AROCLOR 1248 | D | C | C | C | C | D | A | D | D | B | B | E | A |
| AROCLOR 1254 | D | D | C | D | D | D | D | D | D | C | B | E | A |
| AROCLOR 1260 | A | A | A | A | A | A | A | D | D | B | A | E | A |
| Askarel трансформаторно масло | D | D | D | B | B | D | D | D | D | D | B | E | A |
| Cellulube (Fyrquel) | D | A | A | D | D | D | D | D | D | A | C | E | A |
| Dowtherm масло | D | D | D | D | D | D | D | C | D | C | B | E | A |
| i-пропилацетат | D | B | B | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D |
| n-Октан | D | D | D | B | E | B | B | D | D | D | B | E | A |
| n-пропилацетат(пропилов естер на оцетната киселина) | D | B | B | D | E | D | D | D | D | D | D | E | D |
| n-Хексалдехид | D | B | A | D | E | A | C | B | E | B | D | E | D |
| n-Хексен-1 | D | D | D | B | B | B | B | B | A | D | A | E | A |
| PYDRAUL 10E, 29ELT | D | A | A | D | D | D | D | D | D | D | D | E | A |
| PYDRAUL 115E | D | A | A | D | D | D | D | D | D | D | C | E | A |
| PYDRAUL 230C, 312C, 540C | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | A |
| PYDRAUL 30E, 50E, 65E, 90E | D | A | A | D | D | D | D | D | D | A | A | E | A |
| RJ-1 (Mil-F-25558B) | D | D | D | A | A | B | B | A | A | D | A | E | A |
| RP-1 (Mil-R-25576C) | D | D | D | A | A | B | B | A | A | D | A | E | A |
| Stoddard-разтворител | D | D | D | A | A | B | D | A | A | D | A | E | A |
| WAGNER 21B спирачна течност | B | B | A | C | C | B | B | E | E | C | D | E | D |